**Техническа спецификация – Обособена позиция № 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническа спецификация по обособена позиция №1 "Доставка на хартия"** | | | | | |
| **№ по ред** | **Наименование** | **Показатели** | **Стандарт за изпитване** | **Мярка** | **Приблизително количество за 24 м.** |
| 1 | Хартия за копирни машини и лазерни принтери за двустранно печатане А4 | Минимум Клас B + |  | пакет 500 листа | 30 000 |
| Маса на единица площ - 80 г/м2 (+/- 2%) | БДС EN ISO 536  и/или еквивалентно |
| Степен на белота на апарат с източник на светлина „С“ ≥ 90% | БДС 2470-1 и/или  еквивалентно |
| Степен на белота на апарат с източник на светлина „Д65“ без UV филтър ≥ 110% | БДС 2470-2 и/или  еквивалентно |
| CIE белота:  ≥ 120 единици (БДС ISO 11476)  ≥ 140 единици (БДС ISO 11475) | БДС ISO 11476 и/или  еквивалентно  БДС ISO 11475 и/или  еквивалентно |
| Дебелина ≥ 105µm | БДС EN ISO 534 и/или еквивалентно |
| Непрозрачност  ≥ 92% | БДС ISO 2471 и/или  еквивалентно |
| Съдържание на влага от 3,8 % до 5,6 % | БДС EN ISI 287 и/или  еквивалентно |
| Влакнест състав – 100 % целулозни влакна | БДС 8658 или еквивалентно/и |

**Изисквания към изпълнението на ОП № 1**

1. Хартията за копирни машини следва да е произведена от 100 % целулоза, подходяща за двустранно и цветно копиране за високоскоростни копирни машини и лазерни принтери и факс апарати. Хартията трябва да бъде доставяна в оригинална опаковка на производителя, по 500 листа в пакет, окомплектовани в кашон.
2. Хартията за копирни машини трябва да бъде оригинална (нова) и да отговаря на изискванията, посочени в техническата спецификация.
3. Съответствието на предлаганата копирна хартия с техническите спецификации и показатели на техническата спецификация по обособена позиция № 1, Раздел II от документацията на Възложителя се удостоверява с представяне на протоколи от изпитване, проведено от акредитирана по ISO 17025 или еквивилентна лаборатория за съответния тип хартия - оригинал или заверено копие от участника, издаден не по-рано от 3 месеца преди датата за подаване на офертата. Възложителят ще приеме и други подходящи доказателства за съответствие с изискванията, когато участникът по независещи от него причини няма възможност да осигури протоколите от изпитване или няма възможност да ги получи в съответните срокове и при условие че участникът докаже, че доставките отговарят на изискванията по-горе.
4. Удостоверителният документ, свързан с показателите за хартията в таблицата, следва да е на български език.
5. Листата следва да са пакетирани след форматиране при пълно обезпрашаване, да не отделят частици, полепващи върху детайлите на машините и нарушаващи процеса на работата им.
6. Към предложението за изпълнение се прилага мостра. Мострите трябва да бъдат опаковани по подходящ начин – в запечатан непрозрачен устойчив кашон/и, запечатан с тиксо и с полагане на печат, който да не позволява отваряне, без да се наруши целостта му. Върху кашона/опаковката с мостра, участникът записва наименованието си, предмета на поръчката и обособената позиция, по която се представя мострата.

- Мострата се представя едновременно с офертата на участника.

- При оповестяване на съдържащите се в офертата документи, комисията отваря кашона/опаковката с мострата и сравнява съдържанието с данните от Предложение за изпълнение на поръчката.

***Забележка 1:*** Непредставянето на мостра на предлагания от участника артикул ще се счита за непълнота на офертата и е основание за отстраняване на участника на основание чл.107, ал.1 ЗОП.

***Забележка 2:*** Представянето на мостра, която не отговаря на техническите спецификации – функционални характеристики, установени от възложителя в документацията, се счита за непредставяне на мостра от съответния предлаган артикул и е основание за отстраняване на участника на основание чл.107, ал.1 ЗОП.

Представената мостра ще бъде използвана и от назначената за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите комисия за преценка на съответствието на предложения от участника артикул, както и за проверка на съответствието на доставеното от участника, избран за изпълнител, с изискванията на възложителя. В случай, че доставките не съответстват на предоставената мостра, същите няма да бъдат приемани.

Мострата на участника, определен за изпълнител, се задържа до приключване на договора с цел проверка на съответствието на доставеното с изискванията на възложителя.

Мострите на останалите участници се връщат в срок от 10 дни след сключване на договор за възлагане на поръчката или след влизане в сила на прекратяването на процедурата.